Fe物种改性海胆状Nb2O5光催化降解类吩噻嗪染料

畅通#,1  牛浩通#,2,3  马瑞婧4  王会香*,2  吕宝亮*,1,2

(1运城学院应用化学系，运城 044000)

(2中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室，太原 030001)

(3太原理工大学材料科学与工程学院，太原 030024)

(4运城学院物理与电子工程系，运城 044000)

图 S1 MB、TB和RhB染料的分子结构

Fig. S1 Molecular structures of MB, TB and RhB

图S2 NbFe0和NbFe0.10光催化降解(a、b)TB和(c、d) RhB的UV-Vis吸收谱图

Fig. S2 UV-Vis absorption spectra of photocatalytic degradation of (a, b) TB and (c, d) RhB by NbFe0 and NbFe0.10

图S3 NbFe0.10光催化降解MB的循环稳定性实验(20 mg·L−1)

Fig. S3 The stability experiment of NbFe0.10 in degradation of MB (20 mg·L−1)